模板工程

- 下列哪种模板属于工具式模板（    ）。

  - 木模板

  - 55型组合钢模板

  - 胶合板模板

  - 电梯筒模

- 55型组合钢模板（俗称“小钢模”）的“55”是根据下列哪项指标命名的（    ）。

  - 模板的重量

  - 面板的厚度

  - 板肋的高度

  - 模板的尺寸

- 55型组合钢模板面板的厚度与下列哪项接近（    ）。

  - 0.6mm

  - 2.5~2.8mm

  - 5~6mm

  - 12~21mm

- 我国当前应用量最大模板是（    ）。

  - 55型组合钢模板

  - 胶合板模板

  - 75型钢框胶合板模板

  - 木模板

- 下列胶合板模板中周转次数较多的是（    ）。

  - 素板

  - 涂胶板

  - 单面覆膜板

  - 双面覆膜板

- 下列模板中，拆装方便、通用性强、周转率高的模板是（    ）。

  - 滑升模板

  - 组合钢模板

  - 大模板

  - 爬升模板

- 下列说法正确的是（    ）。

  - 组合钢模板专用性强，通常采用整装整拆的施工方法

  - 滑动模板通用性强，可适用于梁、板、墙、柱各类混凝土构件的施工

  - 爬升模板专用性强，一般用于竖向混凝土构件施工

  - 钢框胶合板模板通用性强，尺寸灵活，可根据施工需要进行裁切

- 下图所示小钢模是（    ）模板。

  - 平面模板

  - 阴角模板

  - 阳角模板

  - 连接角模

- 相邻钢模板的边肋，都应用U形卡插卡牢固，U形卡的间距不应大于（    ）mm，端头接缝上的卡孔，应插上U形卡或L形插销。

  - 150

  - 300

  - 450

  - 600

- 钢模板采用模数制设计，通用模板的宽度模数以________进级，长度模数（小于900mm时）以________进级。（    ）

  - 50mm、100mm

  - 50mm、150mm

  - 100mm、150mm

  - 100mm、300mm

- P3007表示组合钢模板尺寸（　　　）

  - 长300mm，宽700mm

  - 长700mm，宽300mm

  - 长750mm，宽300mm

  - 长3000mm，宽750mm

- 对跨度不小于（    ）的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱。

  - 2m

  - 4m

  - 6m

  - 8m

- 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱，当设计无具体要求时，起拱高度为跨度的（    ）。

  - 1/1000

  - 3/1000

  - 1/1000~3/1000

  - 5/1000

- 某钢筋混凝土梁，跨度为6米，为防止混凝土浇筑后跨中梁底下垂，拟使梁底模起拱，起拱值设计无具体要求，下列哪一个起拱值最可能合宜？（    ）

  - 5mm

  - 12mm

  - 20mm

  - 24mm

- 柱模板中的柱箍主要起（    ）作用。

  - 防止混凝土漏浆

  - 抵抗混凝土侧压力

  - 增加稳定性

  - 连接模板

- 模板的拆除顺序应按设计方案进行。当无规定时，应按顺序（   ）拆除混凝土模板。

  - 先支后拆，后支先拆

  - 先拆先支，后支后拆

  - 先拆次承重模板，后拆承重模板

  - 先拆复杂部分，后拆简单部分

- 梁侧模板拆模条件为（    ）。

  - 强度达设计强度的50%

  - 强度达设计强度的75%

  - 强度达设计强度的100%

  - 强度应能保证其表面及棱角不受损伤

- 某现浇钢筋混凝土板，跨度为3米，其底模拆除时，混凝土至少应达到设计强度标准值的比例为（    ）。

  - 50%

  - 70%

  - 75%

  - 100%

- 一跨度为7.4ｍ的钢筋砼梁，拆底模时砼强度应达到其设计强度标准值的（    ）。

  - 50%

  - 75%

  - 85%

  - 100%

- 跨度为1m的钢筋混凝土悬挑梁，拆底模时混凝土强度应达到其设计强度的（    ）。

  - 50%

  - 75%

  - 85%

  - 100%

- 悬挑长度为1.5m，混凝土强度为C30。当混凝土至少达到（    ）时，方可拆除底模。

  - 10N/mm2

  - 15N/mm2

  - 20N/mm2

  - 30N/mm2

钢筋工程

- 下列钢筋中属于光面钢筋的是（    ）。

  - HPB235钢筋

  - HRB335钢筋

  - HRB400钢筋

  - RRB400钢筋

- 下列关于钢筋绑扎搭接适用范围叙述不正确的是（    ）。

  - 轴心受拉及小偏心受拉构件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头

  - 轴心受压及小偏心受压构件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头

  - 受拉钢筋直径d＞28mm不宜采用绑扎搭接接头

  - 受压钢筋直径d＞32mm不宜采用绑扎搭接接头

- 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于（    ）mm。

  - 10

  - 15

  - 25

  - 35

- 电渣压力焊主要用于（    ）。

  - 钢筋网的连接

  - 钢筋的搭接

  - 竖向钢筋的连接

  - 水平钢筋的连接

- 电阻点焊主要用于（    ）。

  - 钢筋网的连接

  - 钢筋的搭接

  - 竖向钢筋的连接

  - 水平钢筋的连接

- 焊接中需使用焊条的焊接方法是（    ）。

  - 钢筋闪光对焊

  - 钢筋电渣压力焊

  - 钢筋电弧焊

  - 钢筋气压焊

- 以下哪种钢筋焊接方法需使用焊剂？（    ）

  - 钢筋闪光对焊

  - 钢筋电渣压力焊

  - 钢筋电弧焊

  - 钢筋气压焊

- E4303焊条，代号中的“43”表示（    ）。

  - 熔敷金属抗拉强度最小值为43kgf/mm2

  - 熔敷金属抗拉强度最小值为43kN/mm2

  - 焊条的长度为430mm

  - 焊条的直径为4.3mm

- 当钢筋直径超过40mm时，宜采用（    ）连接方式。

  - 绑扎搭接

  - 焊接

  - 机械连接

  - 以上三者均可

- Φ20钢筋采用闪光对焊接长，应选用（    ）。

  - 连续闪光焊

  - 预热闪光焊

  - 闪光→预热→闪光焊

  - 连续预热闪光焊

- 环境温度低于（    ）时，不宜进行各种焊接。

  - -20℃

  - -5℃

  - 0℃

  - 20℃

- 钢筋螺纹套管连接主要适用于（    ）。

  - 光圆钢筋

  - 变形钢筋

  - 螺纹钢筋

  - 粗大钢筋

- 钢筋弯折处的特点是（    ）

  - 内壁伸长，外壁缩短

  - 内外壁均伸长

  - 内壁缩短，外壁伸长

  - 内外壁均缩短

- 钢筋外包尺寸和轴线长度之间的差值称为（    ）。

  - 量度差值

  - 弯钩增长值

  - 平直段长度

  - 下料长度

- 钢筋的下料长度计算应为（    ）。

  - 下料长度=各段外包尺寸之和+量度差值+弯钩增长值

  - 下料长度=各段外包尺寸之和+量度差值-弯钩增长值

  - 下料长度=各段外包尺寸之和-量度差值+弯钩增长值

  - 下料长度=各段外包尺寸之和-量度差值-弯钩增长值

- HPB235钢筋末端应作______弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的______倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的______倍。（    ）

  - 90°、2.5、3

  - 90°、5、3

  - 180°、2.5、3

  - 180°、5、3

- HRB335和HRB400钢筋弯起角度为45°时，其量度差值为（    ）。

  - 0.3d

  - 0.5d

  - 1d

  - 2d

- HRB335和HRB400钢筋弯起角度为90°时，其量度差值为（    ）。

  - 0.31d

  - 0.54d

  - 0.9d

  - 2.29d

- 下列关于箍筋弯钩的规定不正确的是（    ）。

  - 对于Ⅰ级钢筋箍筋，弯钩的弯弧内直径不应小于2.5倍箍筋直径

  - 箍筋弯钩的弯弧内直径尚不应大于受力钢筋直径

  - 箍筋弯钩的弯折角度：对一般结构，不应小于90°；对有抗震等要求的结构，应为 135°

  - 箍筋弯后平直部分长度：对一般结构，不宜小于箍筋直径的5倍；对有抗震等要求的结构，不应小于箍筋直径的10倍

- 当Ⅰ级钢筋末端作180°弯钩（其弯弧内直径不小于钢筋直径的2.5倍，弯钩的弯后平直部分长度为钢筋直径的3倍），则钢筋末端弯钩增长值为（    ）。

  - 3d

  - 5d

  - 6.25d

  - 11.87d

- 关于钢筋绑扎安装，以下叙述正确的是（    ）

  - 柱筋的安装一般在模板安装前进行

  - 梁筋的安装一般在模板安装前进行

  - 板筋的安装一般在模板安装前进行

  - 柱筋的安装一般在模板安装后进行

混凝土工程

- 搅拌混凝土时采用一次投料法，下列各种顺序哪种较为合理（    ）。

  - 水泥→砂→石

  - 石→水泥→砂

  - 砂→石→水泥

  - 石→砂→水泥

- 搅拌干硬性混凝土和轻骨料混凝土可选用（    ）搅拌机。

  - 鼓筒式

  - 双锥式

  - 强制式

  - 自落式

- 自落式混凝土搅拌机主要适用于搅拌（    ）。

  - 沥青混凝土

  - 干硬性混凝土

  - 塑性混凝土

  - 轻骨料混凝土

- 下列哪种搅拌工艺拌制的混凝土称为“造壳混凝土”？（    ）

  - 一次投料法

  - 预拌水泥砂浆法

  - 预拌水泥净浆法

  - 水泥裹砂法

- 混凝土是按（    ）强度制备的。

  - 混凝土的施工试配强度

  - 混凝土强度标准值

  - 混凝土的弯曲抗压强度

  - 混凝土的抗拉强度

- 对混凝土拌合物运输的基本要求是（    ）。

  - 不产生离析现象

  - 保证规定的坍落度

  - 混凝土初凝前有充分时间振捣

  - 以上三者

- 浇注混凝土时，其自由下落高度不能超过（    ）m。

  - 1

  - 2

  - 4

  - 5

- 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不允许超过（    ）。

  - 混凝土的终凝时间

  - 混凝土的初凝时间

  - 终凝加初凝时间

  - 混凝土搅拌时间的2倍

- 下面几种浇筑混凝土柱时的施工缝留设位置中，何者错误？（    ）

  - 基础顶面

  - 楼板顶面

  - 牛腿下面

  - 梁托下面

- 混凝土振捣棒按其工作方式应属于（    ）。

  - 内部振动器

  - 外部振动器

  - 表面振动器

  - 振动台

- 振捣柱、梁及基础砼宜采用（    ）。

  - 内部振动器

  - 外部振动器

  - 表面振动器

  - 振动台

- 现浇钢筋混凝土楼板宜采用（    ）振捣。

  - 插入式振捣器

  - 表面振捣器

  - 附着式振捣器

  - 振动台

- 采用插入式振动器浇灌砼时宜（    ）振捣砼。

  - 慢插慢拔

  - 快插慢拔

  - 快插快拔

  - 慢插快拔

- 对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，在混凝土浇筑完毕后浇水养护的时间不得少于（    ）。

  - 3d

  - 7d

  - 14d

  - 28d

- 对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土, 在混凝土浇筑完毕后浇水养护的时间不得少于（    ）。

  - 3d

  - 7d

  - 14d

  - 28d

- 混凝土强度达到（    ）前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

  - 1.0MPa

  - 1.2MPa

  - 5MPa

  - 10MPa

- 当从施工缝处开始继续浇筑混凝土时，须待已浇筑混凝土抗压强度达到多少后进行？（    ）

  - 50%设计强度标准值

  - 1.2N/mm2

  - 75%设计强度标准值

  - 5.0N/mm2

- 泵送混凝土的水泥最小用量（    ）。

  - 200kg/m3

  - 250kg/m3

  - 300kg/m3

  - 350kg/m3

- 关于混凝土早强剂，以下叙述正确的是（    ）

  - 可以提高混凝土的后期强度

  - 可以提高混凝土的早期强度

  - 减缓工程进度

  - 增加冬期施工费用

- 大体积混凝土浇筑时，对平面尺寸不太大的结构宜选用（    ）。

  - 分段分层

  - 斜面分层

  - 留置后浇带

  - 全面分层

- 关于水下浇筑混凝土，以下叙述正确的是（    ）。

  - 混凝土浇筑可以中断

  - 要求采用干硬性混凝土

  - 一般选用导管法

  - 对骨料粒径没有限制

- 对于钢筋较密或断面较深较窄混凝土构件，混凝土振捣时宜采用（    ）。

  - 内部振捣器

  - 外部振捣器

  - 振动台

  - 表面振捣器

- 预制混凝土构件生产时，为加快施工进度，可采用哪种养护方式？（    ）

  - 覆盖浇水养护

  - 加热养护

  - 塑料薄膜养护

  - 涂刷养护剂养护

- 抗渗混凝土养护时间（自然养护）至少为（    ）

  - 7d

  - 12d

  - 14d

  - 28d

- 混凝土在温度为20±3℃，相对湿度为90%以上的潮湿环境或水中的条件下进行的养护称为（    ）。

  - 标准养护

  - 自然养护

  - 真空养护

  - 湿热养护

- 用于混凝土强度评定的试块应在什么地点留取？（    ）

  - 搅拌地点

  - 运输途中

  - 浇筑地点

  - 材料堆场附近

- 混凝土强度评定每组试件强度代表值确定时，当最大值和最小值与中间值的差值均不大于中间值的15%时，应（    ）。

  - 取三个试件强度的平均值作为该组的强度代表值

  - 取中间值作为该组的强度代表值

  - 取最大值作为该组的强度代表值

  - 取最小值作为该组的强度代表值

- 其他条件一定时混凝土强度随水灰比的增大而(    )。

  - 增大

  - 不变

  - 降低

  - 不一定

- 裹砂石法混凝土搅拌工艺正确的投料顺序是（    ）。

  - 全部水泥→全部水→全部骨料

  - 全部骨料→70%水→全部水泥→30%水

  - 部分水泥→70%水→全部骨料→30%水

  - 全部骨料→全部水→全部水泥

- 内部振捣器振捣混凝土结束的标志是（    ）

  - 有微量气泡冒出

  - 水变浑浊

  - 无气泡冒出且水变清

  - 混凝土大面积凹陷

- 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露现象的混凝土外观质量缺陷称为（    ）。

  - 露筋

  - 蜂窝

  - 孔洞

  - 疏松

- 泵送混凝土是指，混凝土拌合物的坍落度不低于（    ），并用泵送施工的混凝土。

  - 50mm

  - 100mm

  - 150mm

  - 200mm

- 泵送混凝土的粗集料宜选用卵石，且其最大粒径与输送管内径之比不超过（    ）。

  - 1：2

  - 1：2.5

  - 1：3

  - 1：5

- 泵送混凝土的粗集料选用碎石时，其最大粒径与输送管内径之比不超过（    ）。

  - 1：2

  - 1：2.5

  - 1：3

  - 1：5

- 大体积混凝土是指，混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于（    ），或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温差过大而导致裂缝的混凝土。

  - 1m

  - 2m

  - 5m

  - 10m

- 大体积砼早期出现裂缝的主要原因是（    ）。

  - 砼构件出现内冷外热温差

  - 砼构件出现内热外冷温差

  - 砼构件与基底约束较大，产生较大的拉应力

  - 砼水灰比太大

- 为防止大体积混凝土结构产生裂缝，降低混凝土的温度应力，应该采用的方法有（    ）。

  - 选用水化热高的水泥

  - 掺入适当粉煤灰

  - 加快浇筑速度

  - 增加水泥用量

- 墩台混凝土水泥应优先选用（    ）。

  - 硅酸盐水泥

  - 矿渣硅酸盐水泥

  - 普通硅酸盐水泥

  - 高标号普通硅酸盐水泥

- 当室外日平均气温连续5日稳定低于（    ）时，混凝土结构施工应采取冬期施工措施。

  - -5℃

  - 0℃

  - 5℃

  - -20℃

脚手架工程

- 下列扣件中，非用于连接用途的是（    ）。

  - 直角扣件

  - 旋转扣件

  - 对接扣件

  - 防滑扣件

- 扣件式钢管脚手架用钢管宜采用 （    ）钢管。每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。

  - Φ48.3×3.6焊接钢管

  - Φ48×3.5焊接钢管

  - Φ51×3焊接钢管

  - Φ51×3无缝钢管

- 脚手架的一步架高度一般为  (     )。

  - 0.9m

  - 1.2m

  - 0.6m

  - 1.8m

- 单排脚手架不适用情况不包括下列哪项（    ）。

  - 墙体厚度小于或等于180mm

  - 建筑物高度超过24m

  - 空斗砖墙、加气混凝土砌块墙等轻质墙体

  - 砌筑砂浆强度等级小于或等于M1.0的砖墙

  - 用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架

- 用于平行或斜交脚手杆件间连接的扣件应使用（    ）。

  - 直角扣件

  - 旋转扣件

  - 对接扣件

  - 3形扣件

- 沿建筑周边非交圈设置的脚手架称为（    ）。

  - 敞开式脚手架

  - 封闭式脚手架

  - 开口型脚手架

  - 封圈型脚手架

- 用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架称为（    ）。

  - 单排脚手架（单排架）

  - 双排脚手架（双排架）

  - 结构脚手架

  - 装修脚手架

- 脚手架中，贴近地面，连接立杆根部的水平杆称为（    ）。

  - 立杆

  - 扫地杆

  - 纵向水平杆（大横杆）

  - 横向水平杆（小横杆）

- 下列关于脚手架拆除规定不正确的是（    ）。

  - 拆除工作应划出工作区标志，设置围栏，禁止行人进入

  - 先装的后拆，后装的先拆

  - 逐层拆除，也可以上下层同时作业

  - 材料严禁抛扔

- 下列关于脚手架安全管理不正确的一项是（    ）。

  - 架子工须持证上岗

  - 脚手架搭设人员须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋

  - 根据使用需要，可以将模板支架、缆风绳、泵送混凝土输送管等固定在脚手架上

  - 搭拆脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内

结构安装工程

- 下列关于汽车式起重机的特点叙述不正确的是（    ）。

  - 行驶速度较高

  - 对路面破坏小

  - 适合在松软或泥泞的地面上工作

  - 不能负荷行驶

- 以下描述不正确的是（    ）

  - 附着式塔式起重机司机能看到吊装的全过程

  - 附着式塔式起重机司机不能看到吊装的全过程

  - 爬升式塔式起重机不能看到吊装的全过程

  - 爬升式塔式起重机施工结束后拆卸复杂

- 右图中所示起重机是______起重机。（    ）

  - 汽车起重机

  - 履带起重机

  - 轮胎起重机

  - 随车起重机

- 右图中的塔式起重机是国内当前应用最为广泛的一种塔机。以下描述不正确的是（    ）。

  - 它是上回转式塔机

  - 它是平头式塔机

  - 它是小车变幅塔机

  - 它是自升式塔机

- 下列关于QTZ63（TC5013）型塔机描述不正确的是（    ）。

  - 它是快装式塔机

  - 公称起重力矩约为63t·m

  - 最大幅度约50m

  - 最大幅度处起重量约为1.3t