《混凝土结构工程施工》期末复习题

一、填空

1、当需要进行钢筋代换时，应办理（   ）变更文件。

2、当预应力筋需要代换时，应进行专门计算，并应经原（   ）单位确认。

3、未经处理的海水（   ）用于钢筋混凝土和预应力混凝土拌制和养护。

4、水泥进场复验时同一生产厂家、同一品种、同一等级且连续进场的水泥袋装不超过（   ）t为一检验批。

5、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过（  ），（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并应按复验结果使用。

6、施工前，应由（   ）单位组织设计、施工、监理等单位对设计文件进行交底和会审。

7、模板支架的高宽比不宜大于（     ）。

8、地下室外墙和人防工程墙体的模板对拉螺栓中部应设（   ），其应与对拉螺栓环焊。

9、对跨度不小于4m的梁、板，其模板起拱高度宜为梁、板跨度的（      ）。

10、采用扣件式钢管作高大模板支架的立杆时，立杆顶部应插入可调托座，可调托座距顶部水平杆的高度不应大于（    ）mm。

11、混凝土输送泵管垂直向上输送混凝土时，地面水平输送泵管的直管和弯管总的折算长度不宜小于垂直输送高度的0.2倍，且不宜（         ）m。

12、混凝土输送泵管垂直输送高度大于（         ） m时，混凝土输送泵出料口处的输送泵管位置应设置截止阀。

13、输送泵输送混凝土前应先输送（           ）对输送泵和输送管进行润滑，然后开始输送混凝土。

14、吊车配备斗容器输送混凝土时斗容器的容量应根据 （           ）确定。

15、超长结构混凝土留设后浇带时，后浇带的封闭时间不得少于（     ） d。

16.基础大体积混凝土结构浇筑时混凝土分层浇筑应采用自然流淌形成斜坡，并应沿高度均匀上升，分层厚度不应大于 （         ） mm。

17、振动棒振捣混凝土时，振动棒插入深度不应小于 （          ）  mm。

18、振动棒振捣混凝土时，振动棒振捣插点间距不应大于振动棒的作用半径的（            ）倍。

19、浇筑混凝土时宽度大于 （           ） m的预留洞底部区域应在洞口两侧进行加强振捣，并应适当延长振捣时间。

20、抗渗混凝土、强度等级C60及以上的混凝土养护时间不应少于  d。 32、后浇带混凝土的养护时间不应少于（           ）d。

答案：1、设计； 2、设计 ；3、严禁；4、200 ；5、三个月；6、建设；7、3；8、止水片；9、1/1000～3/1000；10、600。11、15 ； 12、100 ； 13、水泥砂浆； 14、吊车吊运能力；15、14  ； 16、500 ；17、50 ；18、1.4 ；19、0.3 ；20、14。

二、单项选择

1对基础厚度不大于（    ）m，裂缝控制技术措施完善的工程可不进行测温。

A.1.2      B.1.4      C.1.6      D.1.8

2、混凝土结构表面以内40mm～80mm位置的温度与环境温度的差值小于（    ）℃时，可停止测温。

A.5      B.10      C.15      D.20

3、混凝土结构尺寸偏差超出规范规定，但尺寸偏差对结构性能和使用功能未构成影响时，应属于（    ）缺陷。

A.严重      B.特大      C.一般      D.正常

4、构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝，属（    ）缺陷。

A.一般      B.严重      C.特大      D.正常

5、预制构件吊运时吊索与构件水平夹角不宜小于60°，不应小于（    ）°。

A.30      B.40      C.45      D.50

6、预制构件在脱模、吊运、运输、安装等环节的施工验算应将构件自重乘以脱模吸附系数或动力系数作为等效荷载标准值，构件吊运、运输时动力系数取值为（    ）。

A.1.1      B.1.3      C.1.5      D.1.7

7、预应力先张法施工适用于(  )。

A．现场大跨度结构施工

B．构件厂生产大跨度构件

C．构件厂生产中、小型构件

D．现场构件的组拼

8、制作预制构件的场地应平整、坚实，并应有（    ）措施。

A.排气      B.排水      C.防尘      D.防潮

9、当采用平卧重叠法制作构件时，应在下层构件的混凝土强度达到（    ）N/mm2后，再浇筑上层构件混凝土。

A.1      B.3      C.5      D.7

10、预制构件脱模起吊时，同条件养护的混凝土立方体抗压强度应根据有关规定计算确定，且不宜小于（    ）MPa。

答案：

1、D   ； 2、 C ； 3、 D；4、 C；5、B ； 6、   C；7、C；8、B；9、C ；  10、C

三、多项选择题

1．预应力提高了结构(构件)的(  )。

A．强度   B．刚度

C．抗裂度  D．抗冻性

E．耐磨性

2．以下预应力损失属于长期损失的有(  )。

A．摩擦损失    B．锚固损失

C．养护温差损失  D．混凝土徐变损失

E．钢材松弛损失

3．以下与先张法施工有关的设施和机具包括(  )。

A．锚具        B．夹具

C．锥锚式双作用千斤顶  D．电动螺杆张拉机

E．弹簧测力器

4．以下与后张法施工有关的工序包括(  )。

A．台座准备   B．放松预应力筋

C．预埋螺旋管  D．抽管

E．孔道灌浆

5．无粘结预应力筋张拉后的端部锚头处理包括(  )。

A．将套筒内注防腐油脂

B．留足预留长度后切掉多余钢绞线

C．将锚具外钢绞线散开打弯

D．在锚具及钢绞线上涂刷防腐油

E．抹封端砂浆或浇筑混凝土

答案：1． B、C； 2． D、E； 3． B、D、E； 4． C、D、E； 5． A、B、C、E

四、回答问题（每题10分，共40分）

1、建筑施工对模板系统的要求是什么？

①保证结构或构件形状和尺寸及相互位置的正确。

②要有足够的强度、刚度和稳定性。

③板面平整、光滑、耐摩擦、耐冲击、耐水等性能。

④构造简单、装拆方便。

⑤接缝少且严密。

⑥能多次周转使用，降低施工成本。

2、拆除模板的顺序及要求是什么？

①拆除时先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重后拆承重

②多层梁板结构模板支架的拆除，上层楼板正在施工时，下层的支架不得拆除，在下一层的支架，可拆除一部分。

③模板拆除时，不应对楼层形成冲击荷载。

3、钢筋工程的验收内容是什么？

①纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等

②钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积率等

③箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等

4、混凝土浇筑的一般要求

①浇筑前混凝土不应发生初凝和离析

②浇筑高度较大时采用溜槽或串筒

③为保证结构整体性，原则上应一次浇筑完成

④在竖向浇筑时，应先在其底部浇一层50-100mm厚的水泥砂浆结合层

⑤按要求设置施工缝和后浇带

5．模板系统的作用是什么？

保证混凝土在浇筑过程中保持正确的形状和尺寸，在凝结硬化过程中进行防护和养护的工作。

6.钢筋进场时的质量检验的内容是什么？

①检查产品合格证、出厂检验报告

②检查标牌是否与合格证和出厂检验报告一致。

③按相关规定抽取试件做力学实验。

7、大体积混凝土的浇筑方法有哪些？如何防止大体积混凝土表面裂缝？

浇筑方法有全面分层、分段分层、斜面分层

①降低混凝土成型时的温度

②选用水化热低的水泥

③提高混凝土表面温度

8、混凝土外观的质量缺陷有哪些？修补方法有哪些？

缺陷有裂缝、蜂窝麻面、漏筋、夹渣、酥松等，常见的修补方法有表面抹浆修补、细石混凝土填补、水泥灌浆和化学灌浆。

五、计算题（共20分）

1、某工程混凝土实验室配合比为1∶2.3∶4.5，水灰比W/C＝0.5，每立方米混凝土水泥用量C＝300 kg，现场实测砂含水率4％，石子含水率2％，若用350L的搅拌机每搅拌一次的各种材料用量，求施工配合比。

解：①施工配合比：

水泥：砂：石子=1:2.3*（1+4%）：4.5*（1+2%）=1:2.39:4.59

②用350L搅拌机，搅拌一次的材料用量：

水泥：300*0.35=105kg

砂：105*2.39=250.95kg

石子：105*4.59=481.95kg

水：105*0.5-105*2.3*4%-105*4.5*2%=33.39kg

2、计算题（20分）：

计算图示钢筋的下料长度：

4800+700×2+600+500+200+6.25×20×2-0.5×4×20=7770